采购技术规范书

TT-QR/SC-18  NO. 01

| 序号 | 类 别 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料或 部件名称 | 晶圆 |  |
| 2 | 规格型号 | 12N60 |  |
| 3 | 技术要求 | Symbol Parameter Test Condition Min Typ Max Unit BVDSS Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V , ID=250uA 600 -- -- V RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance VGS=10V, ID=6.0A -- 0.55 0.661 Ω VGS (th) Gate Threshold Voltage VGS=VDS , ID=250uA 2.0 -- 4.0 V IDSS Gate-to-Source Leakage Current VDS=600V, VGS=0V -- 0.08 0.1 μA IGSS Gate-Body Leakage Current VDS=0V , VGS=±30V -- 0.11 ±80 nA |  |
| 4 | 质量保证 体系要求 | 建立较为完善质量控制和保证体系。通过IATF16949质量体系认证 |  |
| 5 | 质量要求 | 交付批次合格率100% |  |
| 6 | 环境保护 | 符合环境要求，减少环境污染 |  |
| 7 | 包装和运输 | 包装、运输、装卸、贮存能有效防护产品质量 |  |
| 8 | 验收方式 | 货到需方现场验收。 |  |
| 9 | 记录和报告 合格证明 | 每年提供一次材质、性能试验或型式试验报告，每批提供合格证。 |  |
| 10 | 其它 |  |  |